Приложение №1 к документации

об электронном аукционе

№ЭА/08-2014

Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, используемых при производстве работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого при производстве работ (указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться).

| Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, используемых при производстве работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого при производстве работ (указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться). |
| --- | --- |
| Показатели, значения которых не могут изменяться |
| Асфальтобетон мелкозернистый плотный | Требования к материалам для изготовления асфальтобетона. Каменные материалы: Щебень из изверженных горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» Истираемость в полочном барабане должна быть - И1. Вяжущие материалы: Битум БНД 60/90 должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» (далее - ГОСТ). Допускается обоснованное применение улучшенных битумов или битумов модифицированных различными добавками, в том числе и полимерными. Марка битума должна быть БНД 60/90 Минеральный порошок: Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» (далее - ГОСТ). Марка минерального порошка должна быть МП-1 Требования к асфальтобетону: Асфальтобетон для верхнего слоя покрытия - из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I по ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (далее - ГОСТ). Допускается обоснованное применение различных добавок улучшающих физико-механические свойства асфальтобетона, не ниже требований, указанных в ГОСТ. Тип асфальтобетонной смеси должен быть - Б. Марка асфальтобетонной смеси должна быть - I. |
| Показатели с максимальными и (или) минимальными значениями |
| Асфальтобетон мелкозернистый плотный | Требования к асфальтобетону: Максимальный размер минеральных зерен должен быть мм Не более 20 Температура смеси при отгрузке о С Не менее 145 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 20 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 90 до 100 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 15 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 80 до 100 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 10 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 70 до 100 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 5 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 50 до 60 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 2,5 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 38 до 48 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 1,25 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 28 до 37 Зерновой состав Содержание зерен размером мельче 0,63 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 20 до 28 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 0,315 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 14 до 22 Зерновой состав Содержание зерен размером мельче 0,160 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 10 до 16 Зерновой состав. Содержание зерен размером мельче 0,071 мм не должно быть шире диапазона значений % по массе от 6 до 12 Пористость минеральной части % от 14 до 19 Количество зерен щебня в минеральной части смеси % по массе от 40 до 50 Состав минеральной части смеси. Количество щебня фракции 10-20 мм % по массе от 10 до 60 Состав минеральной части смеси. Количество щебня фракции 5-10 мм % по массе от 5 до 40 Состав минеральной части смеси. Количество песка из отсевов дробления фракции 0-5 мм % по массе от 25 до 60 Состав минеральной части смеси. Количество минерального порошка % по массе от 2 до 10 Количество вяжущего сверх 100% минеральной части % по массе от 5,0 до 6,5 Остаточная пористость % по объему от 2,5 до 5,0 Температурный диапазон смеси при укладке должен быть о С от 135 до 155 Водонасыщение образцов, отформованных из смесей % по объёму от 1,5 до 4,0 Предел прочности при сжатии при температуре 50°C 20°C 0°C МПа МПа МПа Не менее 1,2 Не менее 2,5 Не более 11,0 Водостойкость при длительном водонасыщении, должна быть Не менее 0,85 Водостойкость Не менее 0,90 Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения Не менее 0,81 Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С МПа Не менее 0,37 Трещиностойкость по пределу прочности пи расколе при температуре 00 С МПа От 3,5 до 6,0 Сцепление с минеральной частью по ГОСТ 12801-98 Должно выдерживать Средняя плотность асфальтобетона тн/м3 Не менее 2,3 Коэффициент вариации показателей предела прочности при сжатии при температуре 50 °C Не более 0,16 Необходимо указать конкретные значения показателей физико-механических свойств асфальтобетона. Требования к материалам для изготовления асфальтобетона. Каменные материалы: Щебень из изверженных горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». Щебень фракции 10-20 мм. Истинная плотность щебня должна быть г/см3 Не менее 2,6 Наибольшие номинальные размеры зерен должны быть мм 20 Наименьшие номинальные размеры зерен должны быть мм 10 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 10 мм, должны быть % по массе от 90 до 100 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 20 мм, должны быть % по массе Не более 10 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 15 мм, должны быть % по массе От 30 до 60 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 25 мм, должны быть % по массе Не более 0,5 Марка щебня по дробимости должна быть Не ниже 1000 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы, должно быть % по массе до 15 Содержание пылевидных и глинистых частиц, должно быть % по массе Менее 1,0 Марка щебня по истираемости по ГОСТ 8269.0-97 должна быть Не ниже И1 Потеря массы при испытании щебня, не должна быть шире диапазона значений (необходимо указать конкретный диапазон значений) % Свыше 0 до 25 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, должна быть Бк/кг Не более 740 Группа щебня должна быть От 1 до 2 Содержание зерен слабых пород должно быть % Не более 5 Содержание глины в комках должно быть % по массе Не более 0,25 Морозостойкость щебня должна быть Не менее F-50 Щебень фракции 5-10 мм: Истинная плотность щебня должна быть г/см3 Не менее 2,6 Наибольшие номинальные размеры зерен должны быть мм 10 Наименьшие номинальные размеры зерен должны быть мм 5 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 5 мм, должны быть % по массе от 90 до 100 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 10 мм, должны быть % по массе Не более 10 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 7,5 мм, должны быть % по массе От 30 до 60 Гранулометрический состав, полные остатки на сите с диаметром отверстий 12,5 мм, должны быть % по массе Не более 0,5 Марка щебня по дробимости должна быть Не ниже 1000 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы, должно быть % по массе до 15 Содержание пылевидных и глинистых частиц, должно быть % по массе Менее 1,0 Марка щебня по истираемости по ГОСТ 8269.0-97 должна быть Не ниже И1 Потеря массы при испытании щебня, не должна быть шире диапазона значений (необходимо указать конкретный диапазон значений) % Свыше 0 до 25 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, должна быть Бк/кг Не более 740 Группа щебня должна быть От 1 до 2 Содержание зерен слабых пород должно быть % Не более 5 Содержание глины в комках должно быть % по массе Не более 0,25 Морозостойкость щебня должна быть Не менее F-50 Необходимо указать конкретные значения показателей физико-механических свойств, применяемого щебня. Песок из отсевов дробления: Марка по прочности должна быть Не ниже1000 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, должно быть % по массе Не более 0,5 Истинная плотность должна быть г/см3 Не менее 2,6 Необходимо указать конкретные значения показателей физико-механических свойств, применяемого отсева дробления в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 31424-2010. Вяжущие материалы: Битум БНД 60/90 должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» Допускается обоснованное применение улучшенных битумов или битумов модифицированных различными добавками, в том числе и полимерными. Пенетрация, должна быть при 25 гр.С при 0 гр.С 0,1мм От 61 до 90 Не менее 20 Растяжимость, при 25 оС, должна быть При 0°С, должна быть см Не менее 55 Не менее 3,5 Температура размягчения, по кольцу и шару, должна быть оС Не ниже 47 Температура хрупкости, по Фраасу, должна быть оС Не выше "- 15" Температура вспышки должна быть оС Не ниже 230 Индекс пенетрации должен быть От -1,0 до +1,0 Температура самовоспламенения должна быть оС Более 368 Сцепление с эталонным мрамором по ГОСТ 11508, метод А должно выдерживать по контрольному образцу № 2 Изменение температуры размягчения после прогрева, должно быть (по абсолютной величине) оС Не более 5 Класс опасности по степени воздействия на организм человека Не более 4 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны мг/м3 Не более 300 Необходимо указать конкретные значения показателей физико-механических свойств вяжущего. Минеральный порошок: Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» Требуемый тип порошка МП1 Содержание зерен размером мельче 1,25 мм, должен быть % по массе Не менее 100 Содержание зерен размером мельче 0,315 мм, должен быть % по массе Не менее 90 Содержание зерен размером мельче 0,071 мм (необходимо указать конкретный диапазон значений) % по массе Не менее 70 Истинная плотность должна быть г/см3 Не менее 2,6 Пористость должна быть % Не более 35 Набухание образцов из смеси порошка с битумом должно быть % Не более 2,5 Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов А_эфф, должна быть Бк/кг Не более 740 Содержание полуторных окислов (Al2О3 + Fe2O3) должно быть % по массе Не более 1,7 Необходимо указать конкретные значения показателей физико-механических свойств минерального порошка |